陽極處理油墨使用說明書

油墨分為兩大類(RW系列和E系列)無論那一種都能達到染色印刷的目的。然而，它們又各有所長，印刷後的操作工序也有所不同。

- RW系列油墨

RW系列油墨的特性是以染色印刷作為主要目的(也有一些特定用途)。與以前使用的油墨不同之處在於改善了過去的油墨封孔處理後，用溶劑洗去殘留油墨的工藝，印刷乾燥後可用清水沖洗，從而使其表面不致殘留油墨，在此狀態下進行封孔處理。其封孔效果良好。另外，這種油墨不需要過去工藝中所使用的溶液，因此十分便於現場操作。

預   處   理    ．．．．根據需要進行處理

↓

陽 極 電 解 處 理  ．．．按照所需著色深度，調整膜厚（通常在5μ以上，請參看後面的染色與膜厚關係圖）。

↓

水 洗 ‧ 乾 燥   ．．．通過進行乾燥，去掉殘留的電解液酸、附著的油脂類，使其不被污染（40～60℃的熱風乾燥）。

↓

網  版  印  刷   ．．．採用通常的機械印刷和手工印刷（平面機、曲面機）。

↓

乾          燥   ．．．溫度在40～60℃，持續時間為5～10分鐘。

↓

水洗 ‧ 油墨脫離  ．．．噴洗或用海棉狀橡皮擦子及柔軟的刷子去掉油墨，使表面不再殘留油墨。

↓

封  孔  處  理   ．．．採用以往的方法，進行醋酸鎳處理、沸水處理或水蒸汽處理。

↓

水          洗

↓

乾燥‧表面處理‧修整