YM 系列使用說明書

說    明

YM系列油墨用塗廣泛，如PVC貼紙、PC膠片、美耐板、PET FILM、軟性電路板、聚酯纖維及編織聚酯標誌。其適印材質包括處理過或未處理之Polyester聚酯。

油墨特性

YM系列具光澤度、柔軟度及良好的附著力。上述材質在其它系列油墨附著力不好時，改用此系列，即有良好效果。其採用的色粉為特別精選色彩鮮豔且耐候性達2年。此油墨具抗化學性且乾燥後具柔軟性及耐磨性。

乾燥條件

YM系列為自然乾燥之油墨。其可在20〜30分鐘完全乾燥或以80℃烘烤2分鐘。

稀釋溶劑

若為硬質表面之印刷，其溶劑使用量為10%〜15%的YM-06慢乾溶劑 ; 若印刷材質為織物，則需再添加5%的溶劑。如印刷環境溫度較高或印刷較細的圖案，則可選用慢乾溶劑來增加印刷的穩定性。

YM-02 快乾溶劑      YM-04 標準溶劑     YM-06 慢乾溶劑

洗 版 劑

請使用一般洗版劑清洗油墨

顏色種類

| 油墨編號 | 基本顏色 | 油墨編號 | 基本顏色 | 油墨編號 | 透明顏色 | 油墨編號 | 彩色四分色 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YM– 123* | 檸檬黃 | YM– 306 | 深透明紅 | YM – 529 | 藏 青 | YM – 124* | 分色黃 |  |
| YM– 125* | 金 黃 | YM – 307 | 透明紅 | YM – 555 | 群 青 | YM – 432 | 分色紅 |  |
| YM– 255* | 鮮 橙 | YM – 454 | 桃 色 | YM – 619 | 鮮 綠 | YM – 513 | 分色藍 |  |
| YM– 301* | 橘 紅 | YM – 458 | 原 紫 | YM – 628* | 深 綠 | YM – 727 | 分色黑 |  |
| YM– 303* | 紅 | YM – 515 | 原 藍 | YM – 725 | 黑 | YM – W38 |  | 分色透明 |
| YM– 305 | 大 紅 | YM – 517 | 藍 | YM – 833 | 特 白 |  |  |  |
|  |  |  |  | YM – 925 | 透 明 |  |  |  |

*代表含鉛(Leaded)超過標準，如有客戶要求，宜選用合乎安全規格的顏色。

備   註

使用前請先試印油墨的附著條件，以決定使用方式，減少不良品產生。

彩銘實業股份有限公司

TSAUI MINING IND CO., LTD.                               TEL:(02) 2251-8221.2251-8231.

台灣台北縣板橋市文化路二段127號                                  2251-0349.2252-1033.

NO.127, SEC 2,WEN HUA RD,                                FAX:(02)2253-0602.

PANCHIAO CITY, TAIPEI, TAIWAN                           E-mail : e2820@ms35.hinet.net