16935/205耐酸鹼抗電鍍耐腐蝕抗拉絲保護油墨

2008/07/21修正

油墨介紹

此系列乃專為鋁陽極處理及其他高級金屬面板、外殼、加工、抗電鍍、抗腐蝕工藝製造流程而研發的金屬保護油墨。具有良好的印刷性和抗化學電鍍性能。

用途

鍍金、鍍鎳、鍍鉻、鍍銠、鍍錫鉛與孔內鍍敷、陽極處理等。 亦可用於不銹鋼、鐵板、鋁板、銅之精密深雕蝕刻，具有強力的抗腐蝕保護性能。

顏色

- 藍色       16935  黑色

作業條件

※ 一般抗電鍍酸鹼腐蝕    90℃ ~ 120 ℃     30~45 分

※ 抗拉絲   150℃ ~ 180℃   30~60 分

| 烘烤條件 | : | 90℃ 烘烤 10〜45分鐘 (視印刷厚薄適度調整) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 依照印刷材質耐蝕程度亦可加溫至120℃ 45分鐘) |
| 使用目數 | : | 150 〜 250 目 ( 網版膜厚25µ至少印兩次 ) |
| 稀 釋 | : | 5550 溶劑 添加比例10〜15% |
| 清 洗 | : | 彩銘萬能洗版劑 |
| 去除油墨 | : | 可使用彩銘萬能洗版劑或二甲苯清洗，去除電鍍後之油墨。 |

儲存及使用壽命

對於未開封之包裝桶內，請儲存於室溫25℃以下，其開封後油墨請於2個月內使用完畢，密封保存期限為12個月。

注意事項

- 由於電鍍溶液的酸鹼性及槽內溫度均會影響油墨的抗電鍍性能，若是酸鹼質及溫度其中有一個不穩定，均會使油墨在抗電鍍方面產生效能不均情形。

- 使用網布目數請勿超過250目以上，印刷膜厚太薄易使電鍍溶液滲透，導致電鍍表面保護不良。

- 實際操作條件因各公司設備不同而異，請自行測試調整作業條件。

- 使用前請先試印。

彩銘實業股份有限公司

TSAUI MINING IND CO.,LTD.                         TEL:(02) 2251-8221. 2251-8231.

台灣台北縣板橋市文化路二段127號                          2251-0349. 2252-1033.

NO.127,SEC 2,WEN HUA RD,                          FAX:(02) 2253-0602.

PANCHIAO CITY,TAIPEI, TAIWAN                     E-mail : e2820@ms35.hinet.net