2009年元月

RCP－605/A   軟管上光油墨

說    明

RCP－605/A 是一套兩液型的透明上光油墨，以滾筒（ROLLER）塗布的方式，塗布在經過火焰或高頻電極處理後的聚乙烯（PE）軟管及聚丙烯（PP）材質上及PET和PC底材上，均可得到完美之附著效果。

特    性

| ◆ | 具卓越的抗化學性，適用於盛裝各類牙膏、面霜、洗面乳及其他石油化學類藥品的PP |
| --- | --- |
|  | 及PE軟管。 |
| ◆ | 附著性及柔軟度極佳、且耐酒精、耐磨擦、耐刮傷、 耐黃變。 |
| ◆ | 高光澤度、低臭味、 平坦性佳。 |
| ◆ | 可附著在燙金的表面或塗布後的燙金皆可。 |

規    格

| 黏 度（混合後） 60 ～ 80 CPS |  |  | 比 重（混合後）1.02 ±0.02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固體成分（混合後） 44 ～ 46 ％ |  |  | 閃火點 138℃以上 |
| 混合比例 | ： | RCP－605/A（透明光油） : RCP－605/B（催化劑）= 20 : 1 ～ 20: 1.2 |  |
| 稀釋劑 | ： | 可以用RCP－605C溶劑來調整黏度，以配合不同的塗布機及塗布速度添加 |  |
|  |  | 比例為 5 ％～ 15％。 |  |
| 乾燥條件 | ： | 70 ～ 80℃，約25 分鐘 |  |
|  |  | 以上條件只是建議，可能需要調整以配合不同規格聚乙烯材質（PE）及不同效能的烘烤設備。 |  |
| 塗布厚度 | ： | 3.0 ～ 4.0 毫克 / 平方寸 4.5 ～ 6.0 克 / 平方米 |  |
| 保存期限 | ： | 混合前 : 6個月（蓋子密封及置放25℃以下） |  |
| 使用期限 |  | 混合壽命 : 與硬化劑混合後 : 6~8 小時（25℃）以下 |  |
| 建議事項： - 茲因各廠的烘烤設備不同，乾燥條件之功能效率也不同，功能的優劣，決定了油墨的乾燥反應度，也由於PE材質本身的耐溫條件，牽涉到伸縮問題，故材質的選擇，亦需注意。 - 烘烤後段的冷卻過程，也是很重要的關鍵，有些工廠的烘烤設備太短或熱風循環不均，影響油墨中溶劑的揮發，又冷卻及靜置時間不足，致油墨未乾產生反黏情況，亦需注意。我們也建議烘烤後的軟管成品勿即封箱，等散熱冷卻或隔日再行封箱作業，將會乾燥的更理想。 - 開封使用中的油墨與硬化劑，依配比添加完後， 應立即旋緊瓶蓋， 避免空氣中的溼度水分入侵， 影響油墨與硬化劑的保存， 造成加速老化。 - RCP-605/B硬化劑的使用，(不得低於20:1配比)，亦造成反黏，反應不完全，降低附著性等問題。 |  |  |  |

以上流程僅供參考。

彩銘實業股份有限公司

TSAUI MINING IND CO., LTD.                               TEL:(02) 2251-8221.2251-8231.

台灣台北縣板橋市文化路二段127號                                2251-0349. 2252-1033.

NO.127, SEC 2,WEN HUA RD,                                FAX:(02) 2253-0602.

PANCHIAO CITY, TAIPEI, TAIWAN                           E-mail : e2820@ms35.hinet.net