2009年6月

RCP－605/A 軟管上光油墨

說    明

RCP－605/A 是一套兩液型的透明上光金油，以滾筒（ROLLER）塗布在經過火焰或高頻電極處理後的聚乙烯（PE）軟管及聚丙烯（PP）材質上及PET和PC底材上，均可得到完美之附著效果。

特    性

| ◆ | 具卓越的抗化學性，適用於填裝各類牙膏、面霜、洗面乳及其他石油化學類藥品的PP |
| --- | --- |
|  | 及PE軟管和PET瓶罐。 |
| ◆ | 附著性及柔軟度極佳、且耐酒精、耐磨擦、耐刮傷、 耐黃變。 |
| ◆ | 高光澤度、低臭味、 平坦性佳。 |
| ◆ | 可附著在燙金的表面，塗布後燙金亦可。 |
| ◆ | 本系列通過SGS的RoHS嚴格檢驗且符合鹵素HALOGEN(氟FL、氯CL、溴BR、碘I) 900PPM總量管制 ，屬安全環保之油墨。 |

規    格

| 黏 度 ： 25 ～ 30 CPS @ 25 ℃ |  |  | 比 重 ： 1.02 ±0.02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固體成分 ： 39 ～ 42 ％ |  |  | 閃火點 ： 138℃以上 |
| 混合比例 | ： | RCP－605/A（透明光油） : RCP－605/B（硬化劑）= 20 : 1 ～ 20: 1.2 |  |
| 稀釋劑 | ： | 可以用RCP－605C溶劑來調整黏度，以配合不同塗布機的塗布速度。添加 |  |
|  |  | 比例為 5 ％～ 10％。 |  |
| 乾燥條件 | ： | 70 ～ 80℃，約25 ~ 30 分鐘 |  |
|  |  | 以上條件只是建議，依實際需要調整，以配合不同規格之承印物料及不同效能的烘烤設備。 |  |
| 塗布厚度 | ： | 3.0 ～ 4.0 毫克 / 平方寸 4.5 ～ 6.0 克 / 平方米 |  |
| 保存期限 | ： | 混合前 : 透明光油 1 年；硬化劑6個月（蓋子密封及置放25℃以下） |  |
| 使用期限 |  | 混合壽命 ：與硬化劑混合後 : 6 ~ 8 小時（25℃）以下 |  |
| 注意事項： - 茲因各廠的烘烤設備不同，乾燥條件及功能效率也各異，影響了油墨的乾燥速度與附著度。也由於承印物料本身的厚度及耐溫程度各有不同，因此，使用者應經過試驗後，自行決定最適當的乾燥時間與溫度。 - 烘烤後段的冷卻過程，是很重要的關鍵。有些工廠的烘烤設備太短或熱風循環不均，影響油墨中溶劑的揮發，導致油墨未能透徹乾燥。又若冷卻及靜置時間不足，容易產生反黏情況。故此我們也建議烘烤後的印刷成品勿立即封箱，等散熱冷卻或隔日再行封箱作業，會較為理想，也減低異味殘留。 - 開罐取用油墨與硬化劑後，應立即旋緊瓶蓋， 避免讓空氣中的溼度與水分入侵， 使油墨與硬化劑加速老化，減短儲存壽命。 - RCP-605/B硬化劑使用不當比例，會令光油反應不完全，容易發生反黏、附著不良、耐化性降低等問題。 |  |  |  |

RCP-605/A 軟管上光油墨測試結果

印刷材料 ： 已處理過PE膜

乾燥條件 ：  70°C x 30 分

| 測試項目 | 測試方法 | 測試結果 |
| --- | --- | --- |
| 耐化學品試驗 (Chemical resistance) | 浸泡在乳液、 洗髮精24小時 (Immersion in Lotion , Shampoo for 24 hours ) | 無異狀 (Pass) |
| 耐酒精試驗 (Alcohol resistance ) | 泡在95%乙醇中24小時 (Immersion in 95% Ethyl alcohol for 24 hours ) | 無異狀 (Pass) |
| 耐機油試驗 (Motor oil resistance) | 泡在機油中24小時 (Immersion in Motor oil for 24 hours ) | 無異狀 (Pass) |
| 耐鹽酸試驗 (Acid resistance) | 泡在5% HCL中24小時 (Immersion in 5% HCL solution for 24 hours) | 無異狀 (Pass) |
| 耐鹼試驗 (Alkali resistance) | 泡在2% 氫氧化鈉 (NaOH) 24小時 (Immersion in 2% NaOH for 24 hours ) | 無異狀 (Pass) |
| 附著性測試 (Adhesion Test) | 十字畫痕膠帶剝離試驗 (Cross-hatch tape-peeling) | 100/100 無剝離 (100/100 Pass) |
| 重壓測試 (Blocking Test) | 印刷面相對疊置，加壓240Kg/平方公尺， 加熱60°C X 4小時 | 無異狀 (Pass) |
| 耐黃變測試 (Yellowing Test) | 塗布後的PE膜層置於UVC紫外線耐光試驗機 8小時 | 無異狀 (Pass) |

＊ 以上試驗值，僅供廠商參考，實際應以客戶裝填之產品做試驗為準。

本說明書僅供參考用。本公司提供產品的品質與技術支援，但由於材料規格日新月異，所以我們無法確保最終的印刷結果。客戶應依各自的印刷操作條件，生產程序及對於最終用途需求作為油墨的選擇，並應預先測試油墨以確定能夠滿足從印刷、包裝、到發貨給客戶的全部過程之安全要求。該產品僅設計用於上光塗布印刷，尚未對任何其他的使用方法測試。如使用該產品有關之任何責任，僅限從本公司購買之產品價值。

彩銘實業股份有限公司

TSAUI MINING IND CO., LTD.                               TEL:(02) 2251-8221.2251-8231.

台灣台北縣板橋市文化路二段127號                                2251-0349. 2252-1033.

NO.127, SEC 2,WEN HUA RD,                                FAX:(02) 2253-0602.

PANCHIAO CITY, TAIPEI, TAIWAN                           E-mail : e2820@ms35.hinet.net