特殊結晶油墨(新)

CRYSTALUSTRE

油墨介紹

為因應多元化的產品表面處理技術,提高產品外觀立體多元變化的附加價值而研發的立體結晶油墨塗料. 可使用在鋁.銅.不綉鋼金屬面板.陶瓷, 玻璃.酒櫃. 明鏡.化妝品瓶罐上. 所做的特殊處理效果.及一些耐高溫的塑膠表面塗布, 具有耐藥性及耐水性的抵抗性能.

塗布方法

- 絲網印刷

- 空壓噴塗

- 簾幕塗布

- 滾筒塗布

塗布厚度

最少50μ以上, 低於此厚度,會有結晶不均勻現象.使用絲網為80~150目為宜.

使用方法

此系列為三合一比例使用, A為主劑, B為硬化劑, C為稀釋劑. 混合比例如下 : A劑與B劑為1:1 , C劑為A和B混合後重量的5%~15%添加使用 (以上比例用於絲網印刷). 如用於空壓噴塗方式,則A:B:C 各為1:1:1混合後使用. 混合後的油墨放於陰涼的地方. 可保持7天不硬化.

預熱皮膜乾燥

烘烤80℃約20～30分鐘,讓稀釋劑揮發. 形成樹脂膜層.

烤箱硬化結晶處理  120℃   45分     150℃   30分     180℃   15分

200℃   10分     250℃    5分

IR紅外線硬化結晶處理

150℃ ~250℃     約1~3分

備    註

溫度越高,時間越短, 結晶片狀越大, 反之時間越長結晶片狀就越細, 端賴各廠的工藝及設備加以控制生廠所需的結晶片狀流程.

彩銘實業股份有限公司

TSAUI MINING IND CO.,LTD.                          TEL:(02) 2251-8221.2251-8231.

台灣台北縣板橋市文化路二段12                                2251-0349.2252-1033.

NO.127,SEC 2,WEN HUA RD,                           FAX:(02)2253-0602.

PAN-CHIAO CITY, TAIPEI, TAIWAN                     E-mail : e2820@ms35.hinet.net