GPS系列 網版印刷油墨

油墨說明

GPS系列是屬於一套高級的絲網印刷油墨,適印於硬質AS、ABS、PS、PC、PVC銘版、儀表板、壓克力面板等。具有良好的附著度與耐磨性，尤其印在敏感的PC餐杯或PS塑材上也不會產生龜裂的情況，是屬於安全的食品容器油墨

油墨特性

- 高亮度、低臭味、好印刷。

- 耐候性強、熱塑成型。

- 不會造成PC、PS、PVC底材破裂。

- 通過美國ASTM F.963-96A油墨安全檢驗。

- 通過英國EN71、歐盟ROHS油墨安全檢驗

印刷條件建議

| 網 版 | : | 250目〜300目尼龍或特多龍網 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然乾燥 | : | 20℃－30℃ 5－20分鐘 |  |
| 熱風乾燥 | : | 60℃―80℃ 1―2 分鐘 |  |
| 稀 釋 | : | ER-180 標準溶劑 ER-182 慢乾溶劑 使用比例 : 10~20% |  |
| 清 洗 | : | 彩銘洗版劑 |  |
| 貯 存 | : | 密封置於陰涼處，25℃以下，可保存一年。 |  |

油墨顏色

| 油墨編號 | 基本顏色 | 油墨編號 | 基本顏色 | 油墨編號 | 透明顏色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPS－123* | 淺 黃 | GPS－373 | 紅 | GPS－725 | 黑 色 |
| GPS－125* | 金 黃 | GPS－431 | 粉 紅 | GPS－726 | 特 黑 |
| GPS－174 | 中 黃 | GPS – 454 | 桃 紅 | GPS – 831 | 白 |
| GPS－175 | 金 黃 | GPS – 457 | 紫 | GPS－833 | 濃 白 |
| GPS－255* | 橘 | GPS – 515 | 藍 | GPS – 834 | 特 白 |
| GPS－274 | 橙 | GPS – 517 | 天空藍 | GPS – 835 | 透 明 |
| GPS－303* | 紅 | GPS – 555 | 群 青 | GPS – 925 | 透 明 |
| GPS－305 | 大 紅 | GPS－619 | 綠 | GPS－008 | 果凍助劑 |

備   註

※ 使用前請先試印，以確定油墨附著之條件。

※ 耐候條件請參考色粉級數說明。

※ GPS－008果凍助劑可代替溶劑使用，比例10~20%，減少油墨流動性，印刷性佳。

※ 如印刷食品容器，宜特別選擇含量在0.006ppm以下的顏色來使用以策安全。

彩銘實業股份有限公司

TSAUI MINING IND CO., LTD.                          TEL:(02) 2251-8221.2251-8231.

台灣新北市板橋區文化路二段127號                             2251-0349.2252-1033.

NO.127, SEC 2, WEN HUA RD,                          FAX:(02)2253-0602.

PANCHIAO DIST,NEW TAIPEI CITY, TAIWAN            E-mail: e2820@ms35.hinet.net