2010年元月修正

8900 系列 網印油墨

油墨說明

8900系列是一套單、雙液型兩用油墨。用途非常廣泛，適合印刷在各種PET膜的表面或觸控面板的邊框、日本三菱MR200強化壓克力板材、高速公路反光貼紙標牌、處理過的POM塗層、ABS、PVC、聚酯、聚丙烯酸、金屬鋁材、烤漆、處理過之PE及PP等素材。

油墨特點

※ 本系列通過ASTM963、EN71及RoHS等規格檢驗。

※ 本系列符合鹵素HALOGEN(氟FL、氯CL、溴BR、碘I) 900PPM總量管制 。

※ 本系列採用耐候色粉，適合戶外耐曬、耐候要求。

※ 高光澤、耐酒精、耐磨擦、抗化學性優。

印刷條件建議

| 網 版 | : | 200目〜350目尼龍或特多龍網。 |
| --- | --- | --- |
| 膜 厚 | : | 8μ〜20μ 以印刷品線徑的粗細， 遮蔽性的要求， 決定印刷厚度。 |
| 混 合 | : | 硬化劑89-921的使用比例為油墨的2.5% ，混合時攪拌均勻，混合後油墨的使用壽命6~8小時。超過8小時，油墨雖然不膠化亦不可使用。 |
| 稀 釋 | : | 89-180 標準溶劑 89-182 慢乾溶劑 使用比例 : 5 ~20% |
| 乾 燥 | : | 自然乾燥 (25℃) : 40 ~ 60 分鐘 ( 觸乾 ) ；完全乾燥: 2-3天 強制乾燥 PET薄膜: 80℃~100℃ 30~45分 耐高溫塑料和金屬表面 : 135℃~150℃ 20~30分 |
| 清 洗 | : | 請使用彩銘萬能洗版劑 |
| 貯 存 | : | 油墨請密封置於陰涼處， 25℃以下可保存一年。 |

注意事項

- 硬化劑89-921對濕度非常敏感，與空氣接觸後易變黏稠而不能使用。開罐後應盡快使用。

- 8900系列不宜與金(銅)粉混合使用，除非是金粉表面已做耐酸鹼包封處理過之金粉，才不會造成油墨酸化無法印刷。

- 一般強化PET、PMMA板材及高速反光標牌貼紙、處理過之PE、PP需加入89-921硬化劑來使用才能附著。

備   註

使用前請先試印，以確認油墨與底材之附著性，並確實測試相關性能之要求。

本說明書僅供參考用。本公司提供產品的品質和技術支援，但由於材料的變化日新月異,所以我們無法確保最終的印刷結果。客戶應依各自的印刷操作條件，生產程序及對於最終用途需求做為油墨的選擇，並應預先測試油墨以確定能夠滿足從印刷、包裝、到發貨給客戶的全部過程之安全要求。該產品僅設計用於絲網印刷，尚未對任何其他的使用方法做過測試。 如使用該產品有關之任何責任， 僅限於從本公司購買的產品價值。

彩銘實業股份有限公司

TSAUI MINING IND CO., LTD.                          TEL:(02) 2251-8221.2251-8231.

台灣新北市板橋區文化路二段127號                             2251-0349.2252-1033.

NO.127, SEC 2,WEN HUA RD,                           FAX:(02)2253-0602.

PANCHIAO DIST,NEW TAIPEI CITY, TAIWAN             E-mail : e2820@ms35.hinet.net