SK系列 網版印刷油墨

油墨介紹

SK系列提供高光澤度、高鮮豔度塑膠網版印刷油墨，具有良好的耐光性及耐候性。

適印範圍

適印於PC、PVC、硬質壓克力、汽機車儀表板、面板、電動玩具壓克力面板顯示器等一般塑膠材質上。

油墨特性

※ 全部通過BS4781測試和超過基本要求之顏色耐久不變性。

※ 全部通過皆使用6〜8級以上之色粉，通過XENON ARC LAMP 1000小時照射測試。

- 通過耐候性測試2年以上。

印刷條件建議

| 網 版 | : | 250目〜300目尼龍或特多龍網 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面乾燥 | : | 25℃―30℃ 7―15分鐘 |  |
| 熱風乾燥 | : | 50℃―70℃ 3―10 秒 (熱風輸送帶) |  |
| 刮刀硬度 | : | 以65°〜70°度效果較好 |  |
| 印刷面積 |  | 45㎡/Kg. |  |
| 稀 釋 | : | SK―02 快乾溶劑} |  |
|  |  | SK―04 標準溶劑}  使用比例 10〜15% |  |
|  |  | SK―06 慢乾溶劑} |  |
|  |  | SK―008 果凍助劑  使用比例 5〜10% |  |
| 清 洗 | : | 彩銘洗版劑 |  |
| 貯 存 | : | 油墨密封置於陰涼處，20℃以下，可保存一年。 |  |

油墨顏色

| 油墨編號 | 基本顏色 | 油墨編號 | 基本顏色 | 油墨編號 | 透明顏色 | 油墨編號 | 彩色四分色 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK– 121* | 淺 黃 | SK – 307 | 透明紅 | SK – 619 | 鮮 綠 | SK – 124* | 分色黃 |  |
| SK– 123* | 檸檬黃 | SK – 431 | 粉 桃 | SK – 628* | 深 綠 | SK – 432 | 分色紅 |  |
| SK– 125* | 金 黃 | SK – 454 | 桃 色 | SK – 725 | 黑 | SK – 513 | 分色藍 |  |
| SK– 223* | 橘 | SK – 457 | 紫 | SK – 726 | 特 黑 | SK – 727 | 分色黑 |  |
| SK– 255* | 鮮 橙 | SK – 458 | 原 紫 | SK – 831 | 白 色 | SK – W38 |  | 分色透明 |
| SK– 301* | 橘 紅 | SK – 515 | 原 藍 | SK – 833 | 濃 白 |  |  |  |
| SK– 303* | 紅 | SK – 517 | 藍 | SK – 834 | 特 白 |  |  |  |
| SK– 305 | 大 紅 | SK – 526 | 寶 藍 | SK – 925 | 透 明 |  |  |  |
| SK– 306 | 深透明紅 | SK – 555 | 群 青 |  |  |  |  |  |

備   註 : 使用前請先試印，以確定油墨的顏色及附著條件。

彩銘實業股份有限公司

TSAUI MINING IND CO., LTD.                          TEL:(02) 2251-8221.2251-8231.

台灣新北市板橋區文化路二段127號                             2251-0349.2252-1033.

NO.127, SEC 2, WEN HUA RD,                           FAX:(02)2253-0602.

PANCHIAO DIST, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN            E-mail: e2820@ms35.hinet.net