GV系列網版印刷油墨

Gloss Vinyl Screen Ink

油墨介紹

GV系列是屬於單液常溫乾燥型油墨。特別是在氯化乙烯基表面可印刷出相當鮮豔的顏色及

優良的附著性，在乾燥後更展現出優越柔軟性及延展性，因此適合於膠膜真空成型之作業。

此油墨適印於薄膜感壓膠片、PC膠膜、一般塑膠、真空成型膠膜。

油墨特性

- 低臭味。

- 耐酒精擦拭。

※  柔軟度高，附著性佳。

※容易印刷、不塞網版，作業時間長。

印刷條件建議

乾燥時間 ︰ 常溫乾燥 20〜40分鐘

熱風乾燥 60〜80 ℃  3 〜 8 分鐘

網    版 ︰ 150目〜300目尼龍或特多龍網。

稀    釋 ︰ GV─180 標準溶劑     GV─182 慢乾溶劑    使用比例 : 8〜15%

清    洗 ︰ 一般洗版劑

貯    存 ︰ 煩請密封置於陰涼處，25℃以下可保存一年。

未開封可保存2~3年。 未使用時請緊閉罐蓋並存放於陰涼處。

油墨顏色 ︰

| GV─ 103 | 紅 |  | GV─ 124 | 橘 |  | GV─ 152 | 淺 綠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GV─ 105 | 深 紅 |  | GV─ 130 | 淺 黃 |  | GV─ 157 | 寶 藍 |
| GV─ 107 | 紫 紅 |  | GV─ 132 | 檸檬黃 |  | GV─ 159 | 透明藍 |
| GV─ 109 | 半透明紅 |  | GV─ 134 | 金 黃 |  | GV─ 170 | 透 明 |
| GV─ 110 | 全透明紅 |  | GV─ 139 | 透明黃 |  | GV─ 185 | 金 |
| GV─ 111 | 黑 |  | GV─ 142 | 鮮 綠 |  | GV─ 187 | 銀 |
| GV─ 112 | 白 |  | GV─ 148 | 暗 綠 |  | GV─ 454 | 桃紅 |
| GV─ 122 | 特 白 |  | GV─ 149 | 透明綠 |  | GV─ 458 | 紫 |

備   註

1.如有要求消光顏色及其他Pantone色卡，可另行調配生產。

2.使用前請先試印，確認附著效果及其它條件。

彩銘實業股份有限公司

TSAUI MINING IND CO., LTD.                          TEL:(02) 2251-8221.2251-8231.

台灣新北市板橋區文化路二段127號                             2251-0349.2252-1033.

NO.127, SEC 2,WEN HUA RD,                           FAX:(02)2253-0602.

PANCHIAO DIST, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN            E-mail : e2820@ms35.hinet.net