2800金屬系列油墨      2004年7月

# GLOSS METAL SCREEN INK

油墨介紹

2800系列是一套高級的單液型絲網印刷油墨，具有柔美的光澤度和平整性，適用於不同的金屬、不銹鋼、銅、鐵、鋁及金屬電鍍的膜層和烤漆上印刷工程，戶外展示廣告用金屬面板及後車牌標示。

油墨特性

※ 耐候、耐酒精、好印刷，柔軟度高，耐沖壓成型。

※ 油墨可自行表乾，多色套印後最終烘烤一次即可，節約能源。

印刷條件建議

絲    網 :  200目〜350目

膜    厚 :  8〜15μ

稀 釋 劑 :  標準溶劑28—180   慢乾溶劑28—182

烘    烤 :  150℃   30分   或  180℃   20分

洗 版 劑 :  彩銘萬能洗版劑

顏色種類

油墨編號     顏   色       油墨編號     顏  色       油墨編號     顏  色

28 – 123*     檸檬黃        28 – 454      桃  紅       28 – 725      黑  色

28 – 125*     金  黃        28 – 457        紫         28 – 833      特  白

28 – 255*       桔          28 – 515        藍         28 – 925      透  明

28 – 305      大  紅        28 – 555      群  青

28 – 307      深  紅        28 – 619      鮮  綠

* 代表含鉛(Leaded)超過標準，如有廠商要求，宜選用合乎安全規格的顏色。

◎ 使用前請充份攪拌試印，以確定油墨之附著性。

備   註

- 用於鋁耐沖壓成型的印刷，選擇鋁材的純度要高，延展性要夠，不純的鋁材染質太多，自身間隙太寬，沖壓易裂。

- 鋁材若未經前處理或脫脂，易造成鋁表層氧化，影響附著。

- 用於不銹鋼或銅的印刷沖壓，前處理脫脂的流程是必要的。

- 電鍍膜層上的印刷，勿超過48小時，烤漆上的印刷需注意有無廢氣油污殘留。

彩銘實業股份有限公司

TSAUI MINING IND CO., LTD.                          TEL:(02) 2251-8221.2251-8231.

台灣新北市板橋區文化路二段127號                             2251-0349.2252-1033.

NO.127, SEC 2,WEN HUA RD,                           FAX:(02)2253-0602.

PANCHIAO DIST,NEW TAIPEI CITY, TAIWAN             E-mail : e2820@ms35.hinet.net