SPP系列 網版印刷油墨

油墨說明                                                  2006年

SPP板系列是一套專為PP材质所開發之特殊油墨。不需經由前處理即可附着在PP瓦楞板上，色彩鮮豔亮麗、耐候、耐水、耐酸、耐鹼且附着力强，適合印刷於户外廣告彩色印刷、選舉招牌、公文夾、蓄电池及PP罐和PP合成纸。硬質PC、PVC、壓克力板、塑膠材料等。户外耐候至少可達六个月以上，室内則不受影響。

印刷條件

✽ 使用網布以200目至300目尼龍網布或特多龍網布印刷。

✽ 刮刀以65-70度為宜，網點印刷用75度较佳。

✽ 洗版請使用彩铭萬能洗版劑。

✽ 油墨印刷面積為45平方米/KG

| 乾燥條件 | 表面常温觸乾 | 25℃-30℃ |  | 5-7分鐘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强 制 乾 燥 | 50℃-70℃ |  | 20-45秒 |
| 稀釋溶劑 | SPP-5550 標準溶劑 | } | （添加比例10-20%） |  |
|  | SPP-5555 慢乾溶劑 |  |  |  |

PP處理劑    如遇上較難附着的PP材料或回收料，可先用PP處理劑表面擦拭過，乾后便可進行印刷，可以改善油墨附着問题。

颜色種類

| 油 墨 编 号 | 颜 色 | 油 墨 编 号 | 颜 色 | 油 墨 编 号 | 颜 色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP-123*/173 SPP-174 SPP-125*/175 SPP-255* SPP-274 | 檸檬黄 中 黄 金 黄 桔 橙 | SPP-303*/373 SPP-305 SPP-454 SPP-457 SPP-515 | 红 大 红 原 桃 紫 藍 | SPP-555 SPP-619 SPP-725 SPP-833 SPP-925 | 群 青 鲜 綠 黑 濃 白 透 明 |

四分色油墨

| SPP-124 SPP-727 | 分色黄 分色黑 | SPP-432 SPP-W38 | 分 色 红 分色透明 | SPP-513 | 分色蓝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 代表含铅（Leaded）超過標準，宜選用合乎安全规格的颜色。

 使用前請先试印，以確定油墨的附着條件。

 耐候性條件请参考色板級數说明。

 乾燥的速度取决於溶劑選擇及输送带的烘烤温度。

 由於此為特别提供之系列，廠商需訂量生產。

彩銘實業股份有限公司

TSAUI MINING IND CO., LTD.                          TEL:(02) 2251-8221.2251-8231.

台灣新北市板橋區文化路二段127號                             2251-0349.2252-1033.

NO.127, SEC 2,WEN HUA RD,                           FAX:(02) 2253-0602.

PANCHIAO DIST,NEW TAIPEI CITY, TAIWAN               E-mail : e2820@ms35.hinet.net