2012年3月

8300系列高級金屬油墨

油墨介紹

8300系列是一套高級的單液型絲網印刷油墨，設計用於印刷各類不同的金屬和玻璃，具有極優良的附著性和抗化學性能。因其卓越耐候性，此系列適印於戶外招牌、公車指示牌、鐵、銅、鋁、玻璃、各類金屬及烤漆塗層的金屬面板、電子儀表板、電子廣告看板…等。

油墨特性

| ◆ | 對金屬、玻璃和烤漆塗層具有良好的附著性。 |
| --- | --- |
| ◆ | 耐光性佳與耐候性佳，適合印刷戶外產品。 |
| ◆ | 耐蝕刻與耐電鍍，高光澤、低臭味、附著性強、耐酒精、耐汽油、耐溶劑、耐摩擦。 |
| ◆ | 全系列通過SGS的RoHS嚴格檢驗且符合鹵素HALOGEN(氟FL、氯CL 、溴BR、碘I) 900PPM總量管制測試認證之安全環保油墨。 |

適用範圍

鋼、鐵、銅、鋁、鍍鋅鐵板、鍍錫鐵板、玻璃及烤漆塗層的金屬面板、電子儀表版、電子儀器、電子零件，戶外展示品和戶外招牌等。

印刷條件建議

| 網 版 | : | 150目〜455目尼龍或特多龍網，膜厚約8〜20μm，耐溶劑刮膠。 |
| --- | --- | --- |
| 稀 釋 | : | 83-180 標準溶劑 83-182 慢乾溶劑 使用比例 : 5% ~15% 細字印刷可添加83-008果凍助劑。 |
| 清 洗 | : | 請使用彩銘萬能洗版劑 |

乾燥條件

150℃  30 分鐘    180℃ 20~25 分鐘

技術參考

- 基材表面之前處理

金屬表面的污染與氧化是影響油墨附著的要件之一，脫脂與表面清潔是必要的流程，使用前請先試

印，以確定附著性能。

- 戶外看板及招牌印刷

為達最佳的耐光性與耐候性，一般建議以150目~ 200目絲網，膜厚約15μm～25μm印刷，

最後印上83-925透明光油保護，將會得到更好的耐候性能。

- 耐電鍍

8300系列油墨在進行銅質的證章印刷，具有良好的抗酸抗鍍金性能，在所有的色彩印刷完後，最後以200目絲網印上一層83-925透明的光油保護，便可進行鍍金的流程。

- 多色套印

多色套印時，製程中各色可做低溫烘烤至墨層觸乾即可進行套印。烘烤約100℃~130℃

10分~20分鐘。最後一色套印完後，便可進行一次的30分鐘150℃的高溫烘烤，讓墨層完全乾燥

儲存條件

8300 系列油墨原罐密封置於25℃以下可達一年以上，每次使用後須立即旋緊瓶蓋。若儲存於30℃以上之環境將減少其可儲存時間。

8300系列測試報告

印刷顏色： 黑色　白色

印刷材料： 不銹鋼片

乾燥條件： 150°C x 30 分

| 測試項目 | 測試方法 | 8300系列測試結果 |
| --- | --- | --- |
| 硬度 | 鉛筆硬度測試45° X 500 gm | 4H |
| 附著性 | 十字畫痕膠帶 ( 3M #600 ) 剝離試驗 | 100/100 |
| 耐黃變 | 置於UVC紫外線耐光試驗機 (UVC 230~280nm): 12小時 (白色油墨無上光) | 輕微變黃 |
| 耐摩擦 | RCA試驗 荷重: 175克 | 140下 |
| 耐化學品 | 浸泡在甲苯中一星期 | 無異狀 |
| 耐化學品 | 浸泡在MEK中2小時 | 無異狀 |
| 耐鹽水 | 浸泡5%氯化鈉 (NaCl) 中一星期 | 無異狀 |
| 耐酒精 | 泡在95%乙醇 (藥用酒精) 中一星期 | 無異狀 |
| 耐酒精 | 泡在99.5%甲醇 (工業酒精) 中一星期 | 無異狀 |
| 耐汽油 | 泡在汽油中一星期 | 無異狀 |
| 耐鹽酸 | 泡在5% HCL中兩天 | 無異狀 |
| 耐鹼 | 泡在5% 氫氧化鈉 (NaOH) 兩天 | 無異狀 |
| 抗電鍍 | 印刷於銅片後上光,再鍍金 | 無異狀 |
| 耐自來水 | 浸泡自來水中一個月 | 無異狀 |
| 耐洗潔劑 | 浸泡洗潔精中一星期 | 無異狀 |

備註：以上為實驗室在特定條件下之測試結果，僅供參考之用，不應視為本產品之規格。

本說明書僅供參考用。本公司提供產品的品質和技術支援， 但由於材料的變化日新月異，所以我們無法確保最終的印刷結果。客戶應依各自的印刷操作條件，生產程序及對於最終用途需求做為油墨的選擇，並應預先測試油墨以確定能夠滿足從印刷、包裝、到發貨給客戶的全部過程之安全要求。該產品僅設計用於絲網印刷，尚未對任何其他的使用方法做過測試。如使用該產品有關之任何責任， 僅限於從本公司購買的產品價值。

彩銘實業股份有限公司

TSAUI MINING IND CO., LTD.                              TEL:(02) 2251-8221.2251-8231.

台灣新北市板橋區文化路二段127號                                 2251-0349.2252-1033.

NO.127, SEC 2,WEN HUA RD,                               FAX:(02)2253-0602.

PANCHIAO DIST,NEW TAIPEI CITY, TAIWAN                 E-mail : e2820@ms35.hinet.net